教你如何保养吹膜机

一、  吹膜机日常保养维护工作内容：

1. 检查温度自控完好，加热器件完好，各点温度是否在指标范围内

2.  检查各运行电机电流、速度、温升、精度、噪音和机械传动情况是否符合标准，检查减速箱油位和机械润滑情况。

3. 疆场牵引速度、薄膜宽度、厚度控制是否精确。

4. 观察薄膜厚度均的匀。折径是否符合标准。

5. 观察薄膜塑化情况，发现晶点、僵块、水纹及时处理。

6. 检查空气储气缸压力是否合符要求、及时清理油水分离器

7. 检查控制原料配比、混合情况是否符合标准。

8. 定期校正模头、牵引、导辊的中点、水平度、平衡度。

二、针对性维护项目：

1.上料机系统：及时清理过滤器，检查负压上料系统有无漏气。

2.挤出机系统：

① 观察压力仪表及主电机电流，及时清理换网器

② 检查齿轮箱、螺杆、主电机有无杂音及过热情况

③ 检查变频器运行频率、电流、温升，按时清理电机、变频器灰尘。

④ 校正热电偶测量与实际温度误差。

⑤ 校正挤出机放置状况，调整槽轮保证挤出机放置角度及水平。

3.模头系统：

① 开机加温采取二次加温法，避免温度过冲。

②开停机前使用纯铜刮刀清洁积料、石蜡清洗膜口、减少析出物对膜泡的影响。

③停机后及时覆盖保护毡，避免模具损伤。（上吹机采用此法）

④定时检查各温区以及膜口加热插件温度、电流，校正温差。

⑤校正模头水平以及中心点与牵引匹配。

⑥模具螺丝拆卸使用力矩扳手，按规定的力矩操作，高温部分螺丝使用二硫化钼润滑脂。

⑦禁止对模具进行焊接、切削。

4.风环维护：及时清理风环内杂物及积尘

5.牵引装置维护：人字形折叠无污染，夹紧牵引（冷却）辊压力适宜，无冷凝水，展平辊运转灵活。

6.电晕处理器维护：

① 定期清洁高压变压器、放电辊、放电架、电控箱、调整放电间隙；

② 开机前检查设备湿度，避免放电架短路，检查放电辊轴承运转温度情况，

③ 及时更换硅胶管。

7.电器维护

① 保障供电电源的稳定、可靠，性能参数合符要求，

②保持适宜的温度、湿度，保持良好的接地，注意消除静电危险。

③定期清除散热器灰尘。

④禁止带点维修核心部件。